|  |  |
| --- | --- |
| **Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α** |  |
| **up_2017_logo_gr** | **«Προμήθεια και τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών - 2021»**  (αριθ. διακ. 54/21) |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ**

**(συνημμένος στην Τεχνική Προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό της παραπάνω προμήθειας)**

* **Επίστρωση των επιφανειών με τελική επιφάνεια ομογενούς σε όλο το πάχος PVC σε λωρίδες με τα εξής χαρακτηριστικά:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **«ΚΑΛΥΨΗ» ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ)** |
| Tύπος δαπέδου κατά ISO 10581: | Heterogeneous luxury vinyl tile |  |
| Πάχος | 2,0 mm |  |
| Επιφάνεια φθοράς | 0,55mm |  |
| Θερμική αγωγιμότητα | Τουλάχιστον 0,12 W |  |
| Αντιβακτηριακό και αντιμυκητιακό | Απαιτείται |  |
| Συστολοδιαστολές | 0,13 % |  |
| Ολισθηρότητα κατά DIN 51130 | Τουλάχιστον R9 |  |
| Ολισθηρότητα κατά EN 13893 | µ ≥ 0.30 |  |
| Αντίσταση σε καύση κατά EN 13501-1 | Bfl s1 ή ανώτερη |  |
| Έλεγχος κατά ISO 4918 (τροχοί καθισμάτων) | Άφθαρτο |  |
| Έλεγχος κατά ISO 16581 (πόδια καθισμάτων) | Άφθαρτο |  |
| Έλεγχος κατά ISO 26987 (χημική αντίσταση) | Άριστο |  |
| Εκπομπές φορμαλδεϋδών (EN 717-1) | Ε1 |  |
| Αντιασθματικό, αντιαλλεργικό, χωρίς φθαλικά | Απαιτείται |  |

Πάτρα, / / 2021

Ο Προσφέρων

(υπογραφή & σφραγίδα)